| ICS | 93.080 |
| --- | --- |
| CCS | P 66 |

37

山东省地方标准

DB37/T 4818—2025

沥青路面泡沫沥青厂拌冷再生技术规范

Technical specifications for foamed asphalt central plant cold recycling of asphalt pavement

2025 - 02 - 14发布

2025 - 03 - 14实施

山东省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  路面结构设计	4

4.1  结构层设计	4

4.2  设计参数	5

5  材料要求	5

5.1  一般要求	5

5.2  沥青路面回收料（RAP）	5

5.3  泡沫沥青	6

5.4  冷态粘结层用乳化沥青	6

5.5  水泥	7

5.6  粗、细集料	7

5.7  填料	7

5.8  水	7

6  混合料设计和性能要求	7

6.1  一般规定	7

6.2  混合料设计	7

6.3  泡沫沥青冷再生混合料配合比设计	8

6.4  性能要求	9

7  施工准备	9

7.1  一般规定	9

7.2  机械准备	9

7.3  试验路铺筑	10

8  施工准备	10

8.1  一般规定	10

8.2  混合料拌和	10

8.3  混合料运输	10

8.4  冷态粘结层施工	10

8.5  混合料摊铺	11

8.6  碾压	11

8.7  接缝处理	12

8.8  养生	12

8.9  施工天气	12

9  质量管理和检查验收	12

9.1  施工过程中材料检验	12

9.2  施工过程质量控制	12

9.3  交工验收	13

附录A（规范性）  沥青发泡性能评价方法	14

A.1  一般规定	14

A.2  仪器和材料	14

A.3  方法与步骤	14

A.4  计算	15

A.5  沥青发泡试验报告	16

附录B（资料性）  泡沫沥青冷再生混合料标准试件制作方法	17

B.1  仪器	17

B.2  冷再生沥青混合料的压实准备	17

B.3  冷再生沥青混合料的压实成型	17

B.4  冷再生沥青混合料的脱模	17

附录C（规范性）  泡沫沥青冷再生混合料的旋转压实设计方法	18

C.1  一般规定	18

C.2  矿料级配设计	18

C.3  最佳含水率（OWC）	18

C.4  确定最佳泡沫沥青用量（OFC）	18

C.5  混合料性能试验	19

附录D（规范性）  冷再生与旧路半刚性基层、旧路沥青面层的纵向拼接	20

D.1  一般规定	20

D.2  施工方法	20

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省交通运输厅提出并组织实施。

本文件由山东省交通运输标准化技术委员会归口。

沥青路面泡沫沥青厂拌冷再生技术规范沥青路面泡沫沥青厂拌冷再生技术规范沥青路面泡沫沥青厂拌冷再生技术规范沥青路面泡沫沥青厂拌冷再生技术规范

  - 范围

本文件规定了沥青路面泡沫沥青厂拌冷再生技术在路面结构设计、材料要求、混合料设计和性能要求、施工、质量管理和检查验收等方面的技术要求。

本文件适用于公路工程沥青路面泡沫沥青厂拌冷再生。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JTG 3420—2020　公路工程水泥及水泥混凝土试验规程

JTG 3441—2024　公路工程无机结合料稳定材料试验规程

JTG 3450—2019　公路路基路面现场测试规程

JTG E20—2011　公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG F40—2004　公路沥青路面施工技术规范

JTG F80/1—2017　公路工程质量检验评定标准　第一册　土建工程

JTG/T 5521—2019　公路沥青路面再生技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 泡沫沥青厂拌冷再生　central plant cold recycling by foamed asphalt

沥青混合料回收料（RAP）经破碎、筛分，以一定的比例与新集料、泡沫沥青、填料、水泥、水等在拌和站进行常温拌和，铺筑形成路面结构层的沥青路面再生技术。

    - 最佳含水率　optimum water content；OWC

冷再生混合料成型密度最大时的含水率。

    - 冷态粘结层　cold bonding layer

实现冷再生与下承层冷态粘结的功能层。

  - 路面结构设计

    - 结构层设计

      - 冷再生路面结构由沥青面层、厂拌冷再生层、其他路面结构层（包括原有路面的部分基层、底基层、垫层和路基等）等多层结构组成。

      - 厂拌泡沫沥青冷再生层的下承层强度应满足表1技术要求，当下承层强度不满足设计要求时，应进行补强处理。

      - 沥青路面泡沫沥青厂拌冷再生结构组合设计的初拟建议，按表1进行确定。

- 沥青路面冷再生结构组合设计

| 交通等级 | 冷再生层之上沥青面层 |  | 冷再生层厚度 cm | 下承层强度E0 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推荐厚度 cm | 最小厚度 cm |  |  |
| 特重交通及以上 | 15～22 | 12 | 12～20 | ≥250 |
| 重交通 | 12～18 | 10 | 10～20 | ≥200 |
| 中等交通 | 6～12 | 5 | 8～20 | ≥150 |
| 轻交通 | ≥3 或者采用微表处、稀浆封层、超薄罩面、碎石封层等磨耗层 |  | 8～20 | ≥100 |

    - 设计参数

      - 沥青路面结构设计中，再生层材料的设计参数应采用工程实际使用材料的实测参数。

      - 路面结构设计时，在尚无试验数据情况下，可参照表2混合料设计参数执行。

- 泡沫沥青厂拌冷再生混合料设计参数

| 层位 | 面层a | 基层b |
| --- | --- | --- |
| 动态压缩模量（MPa） | 3 500～6 500 | 3 000～6 000 |
| - a 再生混合料用作面层时动态压缩模量试验条件为20 ℃，10 Hz； - b 再生混合料用作基层时动态压缩模量试验条件为20 ℃，5 Hz。 |  |  |

  - 材料要求

    - 一般要求

- 原材料进场应提供合格证或质量保证（或检测）证书，运至现场后应按照本文件进行质量检验，经评定合格后方可使用。

    - 沥青路面回收料（RAP）

      - RAP在获取前，应将道路的标线提前铣刨并清扫干净。

      - RAP获取方式主要有铣刨和挖除破碎，RAP应进行分档后方可使用，破碎后的RAP应筛分为不少于2档。

      - 不同来源、不同规格的RAP应分开堆放，堆放高度不宜超过3 m。

      - RAP、新集料应分别堆放在预先经过硬化处理且排水通畅的地面上，RAP应堆放在料棚中或进行防水遮盖。

      - 经筛分的RAP应满足表3的技术要求。

- RAP技术要求

| 材料 | 检测项目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAP | 各档RAP筛分料重量比 | 实测 | JTG/T 5521—2019 附录B |
|  | 含水率a | ＜3% |  |
|  | 各档RAP级配与沥青含量 | 实测 |  |
|  | 未筛分RAP沥青含量 | ≥2.5% |  |
|  | 4.75 mm以下的RAP砂当量b | ＞60% |  |
| a RAP含水率以在RAP使用前测定为准； b 砂当量检测以铣刨料抽提前的数据为准。 |  |  |  |

    - 泡沫沥青

      - 生产泡沫沥青宜选用70号A级或者90号A级道路石油沥青，其技术要求应符合JTG F40—2004的相关规定。

      - 公路工程中常用机械发泡，冷再生用泡沫沥青应满足表4的技术要求。

- 冷再生用泡沫沥青技术要求

| 拌合站类型 | 检测项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连续式拌合设备 | 膨胀率 | 倍 | ≥12 | 附录A |
|  | 半衰期 | s | ≥8 |  |
| 间歇式拌合设备 | 膨胀率 | 倍 | ≥6 |  |
|  | 半衰期 | s | ≥10 |  |

      - 当泡沫沥青不满足要求时，应通过调整沥青温度、发泡用水量、发泡用气压等方式改变泡沫沥青的发泡指标，也可添加外加剂，直至泡沫沥青性能满足要求，否则应更换沥青。

    - 冷态粘结层用乳化沥青

      - 冷态粘结层用乳化沥青应采用慢裂或中裂拌和型阳离子乳化沥青。

      - 乳化沥青性能指标应满足表5的技术要求。

- 乳化沥青技术要求

| 检测项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破乳速率 |  | — | 慢裂或中裂 | JTG E20—2011 T 0658 |
| 电荷 |  | — | 阳离子(＋) | JTG E20—2011 T 0653 |
| 筛上剩余量（1.18 mm） |  | % | ≤0.1 | JTG E20—2011 T 0652 |
| 标准黏度C25，3 |  | s | 10～60 | JTG E20—2011 T 0621 |
| 恩格拉黏度E25 |  | — | 2～30 | JTG E20—2011 T 0622 |
| 25 ℃赛波特黏度vs |  | s | 20～100 | JTG E20—2011 T 0623 |
| 蒸发残留物 | 残留物含量 | % | ≥50 | JTG E20—2011 T 0651 |
|  | 25 ℃针入度 | 0.1 mm | 50～150 | JTG E20—2011 T 0604 |
|  | 软化点 | ℃ | ≥44 | JTG E20—2011 T 0606 |
|  | 15 ℃延度 | cm | ≥40 | JTG E20—2011 T 0605 |

- 表5　乳化沥青技术要求（续）

| 检测项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸发残留物 | 溶解度（三氯乙烯） | % | ≥97.5 | JTG E20—2011 T 0607 |
| 与粗集料的裹覆性，裹覆面积 |  | % | ≥4/5 | JTG E20—2011 T 0654 |
| 与粗、细粒式集料拌和试验 |  | — | 均匀 | JTG E20—2011 T 0659 |
| 常温 贮存稳定性 | 1 d 5 d | % | ≤1 ≤5 | JTG E20—2011 T 0655 |
| - 恩格拉黏度与赛波特黏度指标任选其一检测。 |  |  |  |  |

    - 水泥

      - 水泥宜采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥等缓凝水泥，不应使用快硬水泥、早强水泥。水泥强度等级可选择32.5或42.5。

      - 水泥应疏松、干燥，无聚团、结块、受潮变质。

      - 水泥性能指标应满足表6的技术要求。

- 水泥技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细度（80 μm） | % | ≤10 | JTG E30—2005 T 0502 |
| 初凝时间 | min | ≥180 | JTG E30—2005 T 0505 |
| 终凝时间 | min | 360～600 |  |

    - 粗、细集料

      - 粗、细集料应洁净、干燥，符合JTG F40—2004的质量要求。

      - 粗集料宜为石灰岩等碱性石料，若采用其他岩性集料需进行试验确定。

    - 填料

- 应采用石灰岩等碱性石料经磨细得到的矿粉，矿粉质量应满足JTG F40—2004的要求。

    - 水

- 拌和用水应符合饮用水标准，若采用其他水源，应进行试验确定。

  - 混合料设计和性能要求

    - 一般规定

      - 在对RAP充分调查基础上，选用符合本文件要求的材料，进行再生混合料设计。

      - 厂拌泡沫沥青冷再生以未抽提RAP筛分结果与新矿料筛分结果作为级配设计依据。

      - 混合料设计中的原材料应一次备齐。

      - 泡沫沥青厂拌冷再生混合料设计采用旋转压实成型方法或大型马歇尔设计方法。大型马歇尔设计方法按照JTG/T 5521—2019执行。推荐采用旋转压实成型方法，试件成型方法详见附录B。

    - 混合料设计

      - 材料选择与准备：配合比设计所用材料当单一规格集料的质量指标达不到要求时，而按照集料配合比计算的质量指标符合要求时，工程上允许使用。

      - 泡沫沥青冷再生混合料级配范围宜满足表7的要求。

- 泡沫沥青厂拌冷再生级配范围

| 筛孔尺寸 mm | 各筛孔的通过率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗粒式 | 中粒式 | 细粒式 |
| 31.5 | 100 | — | — |
| 26.5 | 85～100 | 100 | — |
| 19.0 | 75～95 | 90～100 | 100 |
| 13.2 | 60～85 | 68～90 | 90～100 |
| 9.5 | 45～75 | 55～80 | 60～90 |
| 4.75 | 30～65 | 35～60 | 40～65 |
| 2.36 | 20～45 | 25～50 | 38～55 |
| 0.3 | 10～25 | 10～25 | 10～30 |
| 0.075 | 4～10 | 4～10 | 4～10 |

    - 泡沫沥青冷再生混合料配合比设计

      - 泡沫沥青冷再生混合料配合比设计流程如图1所示。

图1 配合比设计流程图

      - 泡沫沥青冷再生混合料配合比设计方法按照附录C执行。

    - 性能要求

      - 泡沫沥青厂拌冷再生混合料技术要求应满足表8的要求，并应具有良好的施工性能。

- 泡沫沥青厂拌冷再生混合料技术要求

| 试验项目 |  | 技术要求 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空隙率（%） |  | 8～13 |  |  |  | JTG E20—2011 T 0705 |
| 劈裂试验 | 劈裂强度（MPa） | 层位 | 特重及以上交通等级 | 重交通 | 其他等级 | — |
|  |  | 面层 | ≥0.60 | ≥0.55 | ≥0.50 | 附录C |
|  |  | 基层 | ≥0.55 | ≥0.5 | ≥0.45 |  |
| 劈裂试验 | 干湿劈裂强度比（%） | 面层 | ≥80 | ≥80 | ≥75 |  |
|  |  | 基层 | ≥80 | ≥75 | ≥75 |  |
| 冻融劈裂强度比（%） |  | 面层 | ≥75 | ≥75 | ≥70 |  |
|  |  | 基层 | ≥75 | ≥70 | ≥70 |  |
| 动稳定度（次/mm） |  | 面层 | ≥3 000 | ≥3 000 | ≥1 500 |  |
|  |  | 基层 | ≥1 500 | ≥1 500 | ≥100 |  |
| 低温弯曲试验（με） |  | 面层 | ≥1 500 | ≥1 500 | — | JTG E20—2011 T 0715 |

      - 泡沫沥青冷再生混合料中，泡沫沥青占混合料总质量的百分比宜为2.0%～3.0%，水泥等活性材料剂量不宜超过混合料干质量的1.5%，不应超过混合料干质量的1.8%。

  - 施工准备

    - 一般规定

      - 对冷再生施工前的材料、机械、人员、施工方案、试验路进行相应的施工准备。

      - 泡沫沥青厂拌冷再生生产和施工工艺复杂，应按照要求将所有资源配置到位，各个施工环节相匹配。

    - 机械准备

      - 泡沫沥青冷再生施工设备主要有RAP筛分设备、拌和设备及运输车辆、现场摊铺碾压设备，并配置相应的辅助设备。

      - 泡沫沥青冷再生拌和设备使用前应进行调试，标定计量系统，保证生产和现场施工设备完好。主要系统的计量设备应满足表9的计量精度要求：

- 计量系统精度要求

| 系统名称 | 精度要求 |
| --- | --- |
| 沥青计量系统 | 0.5% |
| 发泡水计量系统 | 1.0% |
| 水计量系统 | 1.0% |
| 矿粉计量系统 | 1.0% |
| 水泥计量系统 | 1.0% |

      - 泡沫沥青冷再生拌和设备的生产能力应与摊铺设备生产能力匹配。

      - 间歇式沥青拌和设备的沥青喷洒时间不宜少于12 s，拌和时间不宜少于15 s。

      - 连续式拌和设备宜具有二级拌和功能，冷料仓具有独立的称重系统，沥青发泡系统具备独立的加热和计量系统，拌和时间不宜少于15 s。

      - 应配备足够数量、吨位的双钢轮压路机、单钢轮压路机、轮胎压路机。双钢轮压路机要求吨位11 t以上；单钢轮压路机要求吨位20 t以上，激振力30 t以上，激振频率18 Hz以上；轮胎压路机要求30 t以上。

    - 试验路铺筑

- 泡沫沥青冷再生施工前，应铺筑试验路，长度不宜小于200 m。通过铺筑试验段应完成下列工作内容：

- 确定混合料拌和工艺、摊铺工艺、压实工艺、合理施工作业段长度、养生时间等施工工艺和参数；

- 验证现场的级配和确定实际生产配合比；

- 检验不同压实组合下的压实度；

- 检验胶结料的实际消耗量与理论数值的对应关系，检验质量控制方案的可行性和可操作性；

- 确定泡沫沥青的生产参数；

- 确定再生层的松铺系数。

  - 施工准备

    - 一般规定

      - 为了增加冷再生层与下承层间的粘结效果，冷再生混合料摊铺前应设置冷态粘结层。

      - 工地现场应根据具体情况配备足够数量的彩条布或PU薄膜类防雨卷材，如摊铺后24 h内下雨，应将养生路段再生层覆盖严密，并做好路肩排水。

      - 厂拌冷再生层铺筑并养生结束后，其上应及时铺筑热沥青碎石封层。

    - 混合料拌和

      - 泡沫沥青冷再生各种材料拌和顺序为：先将RAP、新集料、矿粉、水泥与水拌和，然后再与泡沫沥青拌和，并保证泡沫沥青在拌和过程中不结团。

      - 再生混合料拌和时的含水率应比最佳含水率大0.5%～1.0%，冷再生混合料应拌和均匀，无花白料、无液体流淌、无结块成团现象，和易性良好。

    - 混合料运输

      - 拌和完成的冷再生混合料宜尽快运至施工现场完成摊铺和压实。混合料应在水泥初凝前运抵施工现场并完成摊铺。

      - 运料车装料时应多次挪动汽车位置，平衡装料，减少混合料离析。

      - 再生混合料不宜采用较大吨位的运料车运输，料车不宜超载运输，正常施工过程中摊铺机前方应有运料车等候，不应出现摊铺机等待料车的情况。

      - 运料车宜用苫布覆盖，防止运输材料水分蒸发或遭雨淋。

    - 冷态粘结层施工

      - 冷态粘结层施工按照水泥撒布方式分为干法和湿法。

      - 冷态粘结层干法施工按照水泥撒布、洒水保湿、乳化沥青撒布的工艺进行，水泥撒布量为1 kg/m2～1.5 kg/m2。在下承层上先撒布水泥，然后洒水，保证水泥成为浆体，水的撒布长度不宜超过50 m，最后撒布冷态粘结层用乳化沥青，乳化沥青洒布量为0.6 kg/m2～0.8 kg/m2，每段撒布长度不应超过50 m。

      - 冷态粘结层湿法施工按照水泥浆撒布、乳化沥青撒布的工艺进行，水泥浆撒布量换算成干水泥质量为1 kg/m2～1.5 kg/m2，水泥浆的撒布长度不宜超过50 m，之后撒布冷态粘结层用乳化沥青，洒布量为0.6 kg/m2～0.8 kg/m2，每段撒布长度不应超过50 m。

    - 混合料摊铺

      - 混合料的摊铺采用热拌沥青混凝土用履带式摊铺机。

      - 混合料摊铺速度为2 m/min～4 m/min。当发现摊铺后的混合料出现明显离析、波浪、裂缝、拖痕时应分析原因，予以消除。

      - 对下基层不重铺或下基层重铺但平整度不满足要求的路段，冷再生混合料摊铺找平采用挂线方式。对下基层重铺且平整度满足要求的路段，冷再生混合料摊铺采用接触跨越式平衡梁或滑靴式作为平整度控制方法。

    - 碾压

      - 厂拌冷再生层的单层压实厚度不宜小于8 cm且不宜大于20 cm。单层压实厚度确需大于20 cm时，应经试验段确定压实工艺和评定压实效果。

      - 冷再生施工宜缩短从拌和到完成碾压之间的延迟时间。碾压过程分为初压、复压和终压。

      - 直线和不设超高的平曲线段，由路肩向路中心碾压时，应重叠1/2～1/3轮宽，后轮应超过两段的接缝处，后轮压完路面全宽时，即为1遍。

      - 初压采用双钢轮振动压路机碾压1遍～2遍，再生层表面应始终保持湿润，如水分蒸发太快，应及时补充洒水。初压速度宜为1.5 km/h～3 km/h。

      - 厂拌冷再生复压采用单钢轮和胶轮压路机，应以慢而均匀的速度碾压。复压速度宜为2 km/h～4 km/h。

      - 终压采用双钢轮压路机碾压1遍～2遍，可以采用静压模式，以消除轮迹和获得一定的压实度。终压速度宜为2 km/h～4 km/h。若复压后没有轮迹或压实度满足，无须终压。

      - 碾压过程中，如有“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时翻开重新拌和（加适量的水泥）或用其他方法处理，使其达到质量要求。

      - 压路机碾压时可喷少量的水雾，以防止压路机轮粘结再生混合料。碾压时不应随意刹车、掉头。

      - 再生层在碾压后，至少6 h内不应任何车辆通行，以保证足够的养生，避免车辆行驶造成再生层表面松散。

      - 每台压路机均应以慢而均匀的速度碾压，碾压遍数宜符合表10的规定。

- 压路机碾压遍数

| 压路机类型 | 初压 |  | 复压 |  | 终压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 |
| 双钢轮压路机 | 1～2（静压、振动） | 3（静压、振动） | — | — | 1～2（静压） | 3（静压） |
| 单钢轮压路机 | — | — | 2～3（振动） | 4（振动） | — | — |
| 轮胎式压路机 | — | — | 4～5（静压） | 8（静压） | — | — |

      - 压路机碾压过程中不应在当天铺筑的路面上长时间（超过30 min）停留或过夜。

    - 接缝处理

      - 施工中纵向接缝，道路宽度小于7.5 m，宜考虑全幅施工。相邻两个再生幅面应具有一定的搭接宽度，不应小于10 cm。

      - 施工中横向接缝，宜在接缝处利用压路机横向由老路面向新铺路逐步往返碾压，横向碾压结束后再进行纵向碾压。

      - 应注意横向接缝处的平整度，刨除端部或切缝处的位置应通过3 m直尺测量确定。

      - 施工中冷再生与旧路半刚性基层、旧路沥青面层的纵向拼接应符合附录D的要求。

    - 养生

冷再生层施工完成后应封闭交通进行自然养生，养生时间宜不少于3 d。满足再生层可以取出直径150 mm完整芯样时方可结束养生。

    - 施工天气

冷再生沥青混合料不应雨天施工。冷再生沥青混合料宜在较高的温度条件下施工，当气温或下承层表面温度低于10 ℃时不宜进行厂拌冷再生混合料施工。

  - 质量管理和检查验收

    - 施工过程中材料检验

在工程施工过程中，每天开工前应对材料的质量进行检验，检查的项目和频率应满足表11的要求。

- 施工前材料的检查

| 材料 | 检查项目 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| RAP | 级配、含水率 | 每施工日1次～2次 |
| 泡沫沥青 | 膨胀率、半衰期 | 每施工日1次～2次 |
| 水泥 | 初凝时间、终凝时间 | 每200 t 1次，不足200 t，按进场数量为每批次 |
| 集料 | 级配、含水率 | 每200 t 1次，不足200 t，按进场数量为每批次 |
| 矿粉 | 级配 | 每200 t 1次，不足200 t，按进场数量为每批次 |
| 冷态粘结层用乳化沥青 | 残留物含量及性能试验 | 每批1次 |

    - 施工过程质量控制

- 施工过程中的质量控制应满足表12的要求。

- 施工过程的质量控制检查项目、频度和要求

| 检查项目 | 技术要求 | 频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿密度压实度（%） | ≥99 | 每车道公里不少于10次 | JTG 3450—2019 T 0921 |
| 泡沫沥青冷再生压实度、空隙率（%） | 空隙率≤13且压实度≥98 | 每车道公里2次 | JTG E20—2011 T 0705 JTG 3450—2019 T 0924 |
| 干湿劈裂强度比（%） | 根据所处层位及交通量要求确定 | 每工作日1次 | 附录C |
| 冻融劈裂强度比（%） |  | 每3工作日1次 |  |
| 动稳定度（次/mm） |  | 必要时 |  |

- 表12　施工过程的质量控制检查项目、频度和要求（续）

| 检查项目 |  | 技术要求 | 频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温弯曲试验（με） |  | 根据所处层位及交通量要求确定 | 必要时 | JTG E20—2011 T 0715 |
| 平整度最大间隙（mm） |  | 8 | 随时，接缝处单杆测量 | JTG 3450—2019 T 0931 |
| 纵断面高程（mm） |  | ±10 | 检查每个断面 | JTG 3450—2019 T 0911 |
| 厚度（mm） | 均值 | -8 | 随时 | JTG 3450—2019 T 0912 |
|  | 单个值 | -10 | 随时 |  |
| 宽度（mm） |  | 不小于设计宽度 | 检查每个断面 | JTG 3450—2019 T 0911 |
| 横坡度（%） |  | ±0.3 | 检查每个断面 | JTG 3450—2019 T 0911 |
| 外观 |  | 平整密实 | 随时 | 目测 |
| 泡沫沥青用量（%） |  | ±0.25 | 每工作日1次 | 总量控制 |
| 水泥用量（%） |  | ±0.2 | 每工作日1次 | JTG 3441—2024 T 0809 |
| 矿粉用量（%） |  | ±0.2 | 每工作日1次 | 总量控制 |
| 混合料级配 31.5 mm 26.5 mm 13.2 mm 4.75 mm 0.075 mm |  | 通过率或偏差 100% 80%～100% ±6% ±4% ±2% | 每工作日1次 | 干筛，皮带取样 |

    - 交工验收

- 完工后，道路的检测验收按照JTG F80/1—2017的要求进行，具体指标应满足表13的要求。

- 外形尺寸检查项目、频度和要求

| 检查项目 |  | 质量要求 | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平整度最大间隙（mm） | 下面层 | σ≤1.3 | 平整度仪：全线每车道连续检测，每100 m计算σ | JTG 3450—2019 T 0932 |
|  | 基层 | σ≤1.6 |  |  |
| 纵断面高程a（mm） |  | ±10 | 每公里5个点 | JTG 3450—2019 T 0911 |
| 厚度（mm） | 均值 | -10 | 每2 000 m2检查一点，单点评价 | JTG 3450—2019 T 0912 |
|  | 单个值 | -15 |  |  |
| 宽度（mm） |  | 不小于设计宽度，边缘整齐，顺适 | 尺量：每200 m测4个断面 | JTG 3450—2019 T 0911 |
| 横坡（%） |  | ±0.3 | 尺量：每200 m测4处 | JTG 3450—2019 T 0911 |
| 外观 |  | 表面平整、密实，无明显压路机轮迹 | 随时 | 目测 |
| a 当再生层用作三级及三级以下公路结构层时，纵断面高程控制要求可放宽。 |  |  |  |  |

- （规范性）
沥青发泡性能评价方法

  - 一般规定

    - 本方法适用于使用室内泡沫沥青发生设备确定最佳沥青发泡温度和最佳发泡用水量。

    - 发泡试验在常温（20 ℃～25 ℃）条件下试验。

    - 发泡试验用过的沥青，不应重新进行发泡试验。

    - 现场施工过程中，可参照本方法对发泡性能进行测试。

  - 仪器和材料

    - 试验仪器和工具包括：泡沫沥青发生装置；温度计（分度1 ℃，量程200 ℃或以上）；标尺；拍摄装置（时间精度不低于0.1 s）；测量筒3个（直径不小于250 mm，筒体为圆柱体，不应为圆锥桶，容积不小于15 L）。

    - 室内泡沫沥青发生装置与现场发泡类型相对应，室内泡沫沥青发生装置的计量精度不低于1%，水计量精度不低于2%。

    - 标尺采用等间隔的梳状标尺，见图A.1，相邻横尺的间隔不大于5 cm，所有横尺等间距排列。

图A.1 标尺示意图

    - 材料：沥青、水。

  - 方法与步骤

    - 根据经验，基质沥青的发泡温度一般为160 ℃，发泡用水量可取1%、2%、3%。

    - 用水完成各测量筒的体积标定，称取干桶的质量m1，将桶内灌满水，称取桶和水的质量m2，用直尺测量未发泡沥青在桶内的高度h2、桶的高度h3，在80 ℃烘箱内将桶烘干，并保温。

    - 将沥青和室内泡沫沥青发生设备加热至试验温度。

    - 标定沥青喷射流量，设置计时器，使每次沥青喷射量为500 g。

    - 设定水流量计，使水流量达到要求的水量。

    - 设定发泡气压为0.2 MPa～0.4 MPa，根据设备状况和发泡均匀性综合调整气压。

    - 将标尺固定在标准量桶边缘，尺底端与桶底垂直接触，将固定器与筒壁固定。

    - 将沥青在试验规定的发泡温度下进行发泡，泡沫沥青经由发泡器的喷口，喷入到保温的标准量桶中。发泡开始时应采用拍摄装置录像，记录整个发泡过程。

    - 通过录像及标尺的印记，确定桶内泡沫沥青的最大高度h1，同时记录泡沫沥青衰减到最大高度一半时的时间t1/2，精确到0.1 s。

    - 将桶放置于150 ℃的烘箱中保温15 min，而后称取桶的重量m3。

    - 每个工况平行试验3次，取平均值作为试验结果。

    - 用过后的桶宜在180 ℃的烘箱中加热，将内部的沥青倒出，桶内不应有过多的沥青或导致桶直径发生明显变化的多余沥青，而后通过公式（A.1）进行桶体积的标定。

  - 计算

    - 泡沫沥青的膨胀率按公式（A.1）和公式（A.2）计算。

ER=ℎ1ℎ2	(A.1)

式中：

ER——泡沫沥青膨胀率；

h1  ——桶内泡沫沥青最大高度，单位为厘米（cm）；

h2  ——未发泡沥青在桶内的高度，单位为厘米（cm）。

ℎ2=m3−m1m2−m1ℎ3	(A.2)

式中：

h3 ——标定桶高度，单位为厘米（cm）；

m1——干桶质量，单位为克（g）；

m2——桶和水的质量，单位为克（g）；

m3——桶和沥青的质量，单位为克（g）。

    - 绘制膨胀率、半衰期随用水量的变化曲线图。确定容许膨胀率对应的用水量W1和容许半衰期对应的用水量W2。当容许膨胀率对应的用水量W1低于1.5%时取值1.5%，当容许半衰期对应的用水量W2超过4.0%时取值4.0%。按公式（A.3）计算最佳发泡用水量Wopt：

Wopt=W1+W22	(A.3)

式中：

Wopt ——最佳发泡用水量，%；

W1    ——容许膨胀率对应的用水量，%；

W2    ——容许半衰期对应的用水量，%。

    - 试验用水量范围内的膨胀率、半衰期不能达到表4要求时，应改变试验温度重新试验；仍不能满足要求的，应调整沥青品种、标号或者采用其他技术措施后重新试验，直至满足要求。

    - 本试验记录格式如表A.1。

表A.1  膨胀率、半衰期试验记录

沥青试样来源及类型                                         试验日期

沥青发泡温度                                       发泡用水量

试验者                         计算者                           校核者

| 试验次数 |  | 桶1 | 桶2 | 桶3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青发泡桶高度h3 | （1） |  |  |  |
| 沥青未发泡桶重量m1 | （2） |  |  |  |
| 沥青发泡桶装满水重量m2 | （3） |  |  |  |
| 发泡沥青装在桶内的质量m3 | （4） |  |  |  |
| 同重量未发泡沥青在桶内的高度h2 | （5） |  |  |  |
| 沥青发泡最大 高度h1 | （6） |  |  |  |
| 半衰期t1/2 | （7） |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |
| 膨胀率（倍） | （8） |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |

  - 沥青发泡试验报告

沥青发泡试验报告至少应包括下列内容：

- 沥青试样来源及类型；

- 沥青最佳发泡温度和发泡用水量；

- 沥青最佳发泡温度和发泡用水量条件下的膨胀率和半衰期。

- （资料性）
泡沫沥青冷再生混合料标准试件制作方法

  - 仪器

    - 旋转压实设备应具备防水和抗腐蚀性能。

    - 旋转压实设备应满足，压力600 kPa±18 kPa，压实内旋角1.16°±0.02°，压实速率30 rad/min±0.5 rad/min。

  - 冷再生沥青混合料的压实准备

    - 在室温条件下人工配制冷再生沥青混合料，不应对各种材料作加热处理。

    - 采用直径φ150 mm的旋转压实试件作为标准试件。

    - 试验室成型的一组试件的数量不应少于3个。

  - 冷再生沥青混合料的压实成型

    - 泡沫沥青冷再生的旋转次数设定为70次，不需要翻面复压。

    - 试模及套筒应保持室温。

  - 冷再生沥青混合料的脱模

- 压实成型后，宜尽快脱模以便检测试件成型质量并进行其它项目的测试。通常情况下混合料压实完成后立即脱模。

- （规范性）
泡沫沥青冷再生混合料的旋转压实设计方法

  - 一般规定

    - 本方法适用于使用旋转压实方法进行泡沫沥青冷再生混合料的配合比设计。

    - 厂拌冷再生混合料配合比设计时RAP应从处理后的RAP料堆取样。

    - 冷再生混合料宜采用Ø150 mm的试模成型试件，采用固定混合料质量的装料方式。

  - 矿料级配设计

    - 测得RAP、新集料等各组成材料的级配。

    - 以RAP为基础，掺加不同比例的新集料、矿粉，使合成级配满足工程设计级配的要求，RAP、新集料、矿粉组成冷再生混合料的骨料。

    - 合成级配曲线应平顺。

  - 最佳含水率（OWC）

    - 采用旋转压实试验方法成型试件，确定最佳含水率。

    - RAP需要晾晒干燥或室内低温烘干至恒重，其含水率不应超过1%。

    - 初定泡沫沥青用量为相对于冷再生混合料骨料质量的2.5%，水泥用量为相对于冷再生混合料骨料质量的1.5%，变化水量3%、4%、5%、6%、7%拌和混合料，拌和方法如下：

- 向专用双卧轴拌和机内加入足够的RAP、新集料；

- 按照计算得到的含水率加水，拌和均匀，拌和时间一般为1 min，搅拌速度不少于每分钟40 rad；

- 按照加入计算量的泡沫沥青，拌和均匀，拌和时间一般为1.5 min，搅拌速度不少于每分钟40 rad。

    - 称取2 000 g以上拌和均匀的混合料，平铺入盘中，置于100 ℃烘箱中烘干至恒重，按照JTG E20—2011中T0711真空法实测各组再生混合料的理论最大相对密度。

    - 拌和均匀的混合料需要覆盖常温放置60 min±10 min，称取放置好的混合料4 000 g，将混合料装入试模，按规定压实次数压实，试件成型后立即脱模，平放入水平板或托盘中，过程中不应掉料，试件在60 ℃的鼓风烘箱中养生至恒重，养生时间48 h±1 h。

    - 按照JTG E20—2011中T0705表干法测定混合料毛体积相对密度和15 ℃劈裂强度，确定混合料的最佳含水率OWC。

  - 确定最佳泡沫沥青用量（OFC）

    - 以预估沥青用量为中值，按照一定间隔变化3个泡沫沥青用量2.0%、2.5%、3.0%，保持OWC不变，按照C.3.3方法拌和混合料。

    - 按照C.3.4实测混合料理论最大相对密度。

    - 按照C.3.5方法成型旋转压实试件，旋转压实成型试件成型后立即脱模，平放入水平板或托盘中，在60 ℃的鼓风烘箱中养生至恒重，养生时间48 h±1 h。

    - 按照JTG E20—2011中的表干法测定试件的毛体积相对密度。

    - 将各组油石比试件进行15 ℃劈裂试验、浸水24 h劈裂试验。劈裂试验方法如下：

- 15 ℃劈裂试验方法。应按JTG E20—2011中的T0716，将试件浸泡在15 ℃恒温水浴中2 h，然后取出试件立即测试15 ℃劈裂试验强度；

- 浸水24 h劈裂试验方法。将试件完全浸泡在25 ℃恒温水浴中浸水22 h，再按JTG E20—2011中的T0716，将试件在15 ℃恒温水浴中浸泡2 h，然后取出试件立即进行劈裂试验，结果即为浸水24 h劈裂试验强度；

- 按公式（C.1）计算干湿劈裂强度比ITSR：

ITSR=ITSwetITSdry×100%	(4)

式中：

ITSR   ——干湿劈裂强度比，%；

ITSwet  ——试件浸水24 h劈裂试验强度，单位为兆帕（MPa）；

ITSdry  ——试件15 ℃劈裂试验强度，单位为兆帕（MPa）。

    - 根据劈裂强度试验和浸水劈裂强度试验结果，结合工程经验以及经济性分析，综合确定最佳泡沫沥青用量OFC。

  - 混合料性能试验

    - 冻融劈裂试验。试件成型的压实次数不减少，每次制作至少6个试件，试件应在养生结束常温放置6 h以上再进行试验，冻融组试件的饱和度应在55%～80%范围内。

    - 动稳定度。按照附录B成型旋转压实试件，试件成型脱模后，用湿毛巾擦去表面浮浆，测量试件的高度并称取试件的湿重量，用体积法计算试件的湿密度。根据湿密度计算混合料装料量，按照JTG E20—2011中T0703成型80 mm～100 mm厚的冷再生混合料车辙板试件，成型后的试件应带模养生，养生结束常温放置48 h后，方可进行车辙试验。

- （规范性）
冷再生与旧路半刚性基层、旧路沥青面层的纵向拼接

  - 一般规定

    - 冷再生与旧路半刚性基层、旧路沥青面层纵向接缝处理以冷再生与旧路半刚性基层、旧路沥青面层粘结为一个整体为基准。

    - 冷再生与旧路半刚性基层纵向拼接、冷再生与旧路沥青面层纵向拼接，应浇洒界面处理剂。

  - 施工方法

    - 摊铺冷再生前，旧路与冷再生接触面4清扫除尘，界面处不应有浮尘和软弱颗粒。

    - 冷再生混合料完成摊铺后，双钢轮及单钢轮碾压时，距离接触面10 cm范围内冷再生混合料不予压实，见图D.1。待双钢轮碾压完成且单钢轮压路机碾压1遍后，在10 cm未压实区域顶部灌注界面处理剂，见图D.2，以液体灌入冷再生层底部并浸润接触面为宜。

图D.1 预留10 cm未压实区域

图D.2 向预留10 cm未压实区域灌注界面处理剂

    - 界面处理剂灌注完成后，采用单钢轮压路机沿接缝碾压1遍～2遍，碾压应前静后震，轮胎压路机碾压工序不改变。