| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

62

甘肃省地方标准

DB62/TXXXX—202X

公路半刚性基层非开挖式地聚物注浆加固处置技术规程

Technical specifications for non-disturbance geopolymer grouting reinforcement treatment of semi-rigid base of highway

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

甘肃省市场监督管理局  发布

目  录

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 道路病害调查与检测	2

5 原材料及混合料	3

6 设备与机具	4

7注浆加固设计	4

8 注浆施工	5

9 质量控制与验收	7

# 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由甘肃省交通运输厅提出并监督实施。

本文件由甘肃省交通运输标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：甘肃省公路事业发展中心、甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司、陇南公路事业发展中心、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司。

本文件主要起草人：

各单位或个人在执行本文件过程中如发现需要修改和补充之处，请随时将意见和建议反馈至公路半刚性基层非开挖修复技术规程编制组（地址：甘肃省兰州市城关区雁北路1689号，邮政编码：730040，E-mail: 635722730@qq.com，联系方式：18009328096），以供今后修订时参考。

# 公路半刚性基层非开挖式地聚物注浆加固处置技术规程

范围

本文件规定了公路半刚性基层非开挖式地聚物注浆加固处置技术的术语和定义、道路病害调查、注浆材料、注浆设备、注浆加固设计、地聚物注浆施工、质量控制与验收。

本文件适用于各等级公路路面半刚性基层的加固处置。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18046     用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 1596      用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB 5768.4      道路交通标志和标线

JTG 5142       公路沥青路面养护技术规范

JTG 5210       公路技术状况评定标准

JTG 3450       公路路基路面现场测试规程

JGJ 63         混凝土用水标准

JTG H10       公路养护技术规范

JTG H30       公路养护安全作业规程

JTG/T F20-2015 公路路面基层施工技术细则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

碱激发剂 alkali activator

用于激发矿渣粉、钢渣粉、粉煤灰等活性的碱性物质，包括苛性碱、含碱性元素的硅酸盐、氯酸盐、磷酸盐、硫酸盐、碳酸盐等催化剂。

3.2

地聚物混合料 geopolymer mixture

一定比例的水泥、矿渣粉、钢渣粉、粉煤灰等配合碱激发剂，按某一水胶比混合而成的材料。

3.3

地聚物注浆 polymer grouting

通过压力将地聚物浆液注入内部松散、脱空等病害部位的公路半刚性基层，以提高路面结构强度过程。

道路病害调查与检测

## 4.1 一般规定

4.1.1 道路病害调查与检测包括表观病害调查与结构病害检测，以确定注浆处理的范围及深度。

4.1.2 道路病害检测与定位，应先从路面表观病害特征来判定基层病害缺陷的大致位置与范围，确定路面结构内部缺陷范围的探测方法，再采用地质雷达、落锤式弯沉仪等无损检测工具进行专项检测。

4.1.3 道路病害检测宜以无损检测为主，钻探检测验证为辅的方式，获得基层病害的损坏程度、位置、深度、范围及形状。

4.1.4 重点检测注浆车道轮迹带处，在车辙、裂缝病害及弯沉不连续处应进行钻芯验证，综合无损检测结果，形成检测报告。

## 4.2 表观病害调查

4.2.1 应按照 JTG5142 与 JTG5210 的要求，人工调查道路表观病害，统计分析病害种类、位置、范围等。

4.2.2 路面表观病害调查包括：裂缝、龟裂、唧浆、沉陷、脱空等病害。

## 4.3 结构病害检测

4.3.1 应按照JTG3450的要求采用落锤式弯沉仪（FWD）或贝克曼梁进行路面弯沉检测。

4.3.2 探地雷达检测

4.3.2.1 采用探地雷达检测结构层层间脱空深度，为注浆位置的选择与控制注浆深度提供依据。

4.3.2.2 检测步骤：步骤一：每个车道检测三条纵向测线，测线布置在左右侧轮迹带及车道中线。

步骤二：分析雷达检测图像，绘制病害分布图。步骤三：采用钻孔取芯，必要时挖探坑等进行对比验证。

4.3.3 钻芯取样检测

4.3.3.1 采用路面钻孔取芯判断基层内部破损情况和开裂深度。

4.3.3.2 按照 JTG3450 的钻芯取样方法。

## 4.4 道路病害评价

4.4.1 应根据探地雷达检测、钻芯检测等结果，分析病害产生原因。

4.4.2 根据检测结果病害类型分为一类病害：存在裂缝伴随唧浆、层间积水病害；二类病害：脱空、沉陷等；三类病害：裂缝、龟裂等。

4.4.3 依据缺陷类型估算脱空尺寸、松散夹层空隙率和缺陷面积，估算注浆量并形成检测和评价报告，明确缺陷类型、范围、面积、注浆量和注浆路段。

- 5 原材料及混合料

5.1 拌合水应符合JGJ63规定，不得采用pH值＜6.5的酸性水和工业废水。。

5.2 注浆材料进场使用前应提交质量合格证书、检测报告等，并符合以下要求。

－－运输及储存时不得受潮和混入杂物，不同类型材料应分别储运。

－－仓库应注意防潮、防雨水渗漏。

－－材料的储存应按照到货先后，依次堆放，应先存先用。

－－储存期不宜超过 3 个月。

5.3 原材料水泥应符合GB/T 175中的相关要求；

5.4 激发剂宜采用环保型，不得采用强碱型。

5.5 原材料钢渣粉、粉煤灰、矿粉的性能应分别符合GB/T 20491、GB/T 1596和GB/T 18046 的相关规定，并应满足表1的要求。

表1 地聚物原材料主要技术指标

| 指标 | 钢渣粉 | 粉煤灰（Ⅱ级） | 矿粉（S95） | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度（g/cm³） | ≥3.2 | ≤2.6 | ≥2.8 | GB/T 208 |
| 比表面积（m2 /kg） | ≥350 | ≥400 | ≥400 | GB/T 8074 |
| 细度（45 µm 筛余）(%) | ≤30 | ≤30 | ≤20 | GB/T 1345 GB/T51003 GB/T 1596 |
| 含水率(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T 1596 GB/T51003 |
| 需水量比(%) | / | ≤105 | / | GB/T 1596 GB/T51003 |
| 氧化硅(SiO2)、氧化铝(Al2O3)和氧化铁(Fe2O3)总含量(%) | / | 70 | / | GB/T 1596 GB/T 17671 |
| 28 d活性指数(%) | ≥80 | ≥70 | ≥95 | GB/T 17671 |
| 烧失量(%) | ≤1.0 | ≤8.0 | ≤1.0 | GB/T 176 |

## 5.6 地聚物混合料

地聚物混合料主要技术指标应满足表2要求。

表2 地聚物混合料主要技术指标

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 细度（45um方孔筛筛余量）（%） | ≤30 | GB/T 1345 |
| 初凝时间（min） | ≥300 | GB/T 1346 |
| 终凝时间（min） | ≤900 |  |
| 安定性（煮沸法和浸水法） | 合格 | GB/T 1346 |
| 7d线性膨胀率（%） | ≥0.1 | JC/T 313 |
| 28d线性膨胀率（%） | ≤0.5 |  |
| 28d干缩率（%） | ≤0.08 | GB/T 29417 |
| 泌水率（%） | ≤0.4 | GB/T 50448 |
| 初始流动度/s | ≤35 |  |
| 30min 流动度/s | ≤50 |  |
| 1 d 抗压强度/MPa | ≥18 |  |
| 3 d 抗压强度/MPa | ≥30 |  |
| 28d 抗压强度/MPa | ≥50 |  |

## 6 设备与机具

6.1 一般规定

6.1.1 注浆设备应性能可靠，能快速移动、快速施工。

6.1.2 根据路面基层内部结构缺陷类型、深度及范围，设置注浆设备参数。

6.1.3 各检测仪器硬件、软件应配置齐全，精度应满足要求。

6.2 搅拌机功率为5.5kw，转速60-80r/min，容积100～400 L。

6.3 注浆泵功率为7.5 kw，注浆压力5MPa-8MPa，流量为150L/ 32 L/min。

6.4 高压清洗机压力大于等于6MPa，转速为2500 r/min～3500 r/min。

6.5 落锤式弯沉仪的设置施加荷载应为 50kN。

- 7注浆加固设计

## 7.1 一般规定

7.1.1 按照4.4，确定各分段基层缺陷类型、注浆量、注浆工艺。

7.1.2 宜通过试验路验证或相同工程项目类比分析确定注浆加固设计方案。

## 7.2 地聚物材料配合比设计

7.2.1 应根据第5章的要求选择材料，原材料和地聚物材料的技术指标应符合表1、表2的要求。

7.2.2 水胶比应根据设计要求通过试验确定，推荐为0.3~0.4。

7.3 施工工艺设计

7.3.1 注浆设计参数包括注浆压力、单孔注浆量、孔径、孔距等。

7.3.2 单孔注浆量通过现场试验确定，也可参考同类工程经验。

7.3.3 横向裂缝基层局部修复注浆孔布设在裂缝两侧相同距离，孔距应根据试验路验证后确定，一般为1.2 m~1.8 m，临近的三个注浆孔分别为等边三角形的三个顶点，沉陷和龟裂位置适当布孔加密。

7.3.4 纵向开裂基层局部修复注浆孔布设，注浆孔沿裂缝每l.0m~1.5m布设一个注浆孔，沉陷和龟裂位置适当布孔加密。

图1 横向裂缝基层局部修复注浆孔布设示意图

图2 纵向裂缝基层局部修复注浆孔布设示意图

7.3.4 半刚性基层松散和层底脱空注浆渗透范围应大于加固车道宽度，重点加固轮迹带处的基层。

注浆深度应根据钻芯、探地雷达探测缺陷深度的结果来确定，注浆孔应穿透松散缺陷并进入下层且不小于5 cm；以基层层底脱空为主的缺陷，注浆孔应穿过基层、进入下层路面结构不小于10 cm。

- 8 注浆施工

8.1 一般规定

8.1.1 地聚物注浆不得在下列情况施工：

－－.现场降雨、降雪或路面潮湿；

－－日平均气温低于 5 ℃或最低气温低于-3 ℃的条件下注浆时，应采取保温措施，防止浆液及管路冻结。

8.1.2 施工前，应对设计图纸及施工条件进行详细核查，选择试验段进行现场注浆试验，确定和调整注浆设计指标与参数、注浆材料配合比及注浆工艺等参数，并对现场施工人员进行安全和技术交底。

8.1.3 注浆加固后不应产生新的路面裂缝、局部脱空和路面抬升。

8.1.4注浆施工结束后，应按设计要求进行路表弯沉检测；对不合格部位，应重新补孔注浆，并达到设计要求。

8.1.5 施工过程严格执行JTG H10中环境保护规定要求。

8.1.6 注浆加固施工工艺流程见图2。

图2 施工工艺流程

8.2 施工前准备

8.2.1 施工作业时交通组织应符合JTG H30和GB 5768.4中的养护作业区安全防护要求。

8.2.2 路面铣刨后使用风机对裂缝浮渣进行清理。

8.3 钻孔

8.3.1 按照病害检测结果及设计文件划分施工区域，根据设计施工图纸，并结合铣刨后既有结构层病害实际情况，选定注浆钻孔孔位布置图现场放样，确定钻孔孔位并用自喷漆标记位置。

8.3.2 钻孔宜采用冲击钻机钻孔，孔径为2cm-3cm，打孔采用间断式提打方式，打孔深度不小于30cm，孔距离缝隙10-15cm（距离可根据基础松散程度进行调整），打孔倾斜角11-17度，角度可根据结构层厚度进行调整。

8.3.3 钻孔时要保持钻机与路面垂直，避免左右晃动；钻杆钻到设计深度后应将钻杆上下抽动几次，将钻孔内的废渣粉末排出，移至下一孔位重复钻孔施工程序。

8.3.4 为防止钻孔深度不足或过深，应在钻杆上标记孔深。钻孔完成后对孔深进行检查，深度不够的进行二次加深，直至达到设计孔深。

8.3.5 钻孔时及时用清扫工具将孔周围钻杆带出的粉末清扫干净，防止碎石、粉尘等杂物阻塞通道，应采用专用容器盛装钻渣粉末，施工完毕后集中处理。

8.4 注浆

8.4.1 对于固结大空隙松散夹层，采用低压慢速注浆工艺，注浆压力宜为1MPa~1.5MPa，当注浆压力达到1.5MPa时保持1min，如无浆液注入即停止注浆，如果有浆液注入则继续注浆。

8.4.2 对于注浆填充脱空，注浆压力应为0.3MPa~1.0MPa，当注浆压力达到1.0MPa时保持静止1min，如无浆液注入即停止注浆，如果有浆液注入则继续注浆。

8.4.3 注浆施工时应监测注浆区路面是否抬升，周边路基、边坡、边沟是否冒浆等现象，出现异常情况时应立即停止注浆，之后注浆时应下调注浆压力，直至不出现路面拱起的现象为止。

8.4.4 当正在注浆的注浆孔旁的注浆孔开始冒浆时即可停止注浆，并立即用木塞或橡胶塞堵住冒浆孔。

8.4.5 注浆结束后，拔管后立即封孔，并清洗孔边溢出浆液，达到初凝时间后方可拔除孔塞。

8.4.6 对洒在路面上的浆液应及时清理干净。

8.4.7 在注浆时同步制作10cm×10cm×10cm的试件进行同等条件室内养生。

8.5 养生

注浆施工结束后应对注浆区域的路面封闭交通养生，养护时间不得小于终凝时间，养生结束后开放交通。

- 9 质量控制与验收

9.1 一般规定

9.1.1 注浆处治质量控制主要釆用施工过程质量控制和验收质量控制，验收不合格的注浆点应进

行补注，直至达到质量验收标准。

9.1.2 注浆施工后路面应清洁干净、无污染，无新增裂缝，平整无隆起。

9.2 施工阶段质量控制

施工过程中应对施工质量进行评定，质量检查、检测的内容、频率、允许偏差应符合表3的规定。

表3 施工阶段质量控制要求

| 检测项目 | 规定值或允许偏差 | 检验频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔位偏差（mm） | ±20 | 钻孔总数30%，且不小于3孔 | 钢尺测量 |
| 钻孔深度（mm） | ≥设计深度 | 100% | 钢尺测量 |
| 钻孔直径（mm） | 符合设计要求 | 100% | 钢尺测量 |
| 注浆管深度（mm） | 不小于设计值 | 100% | 钢尺测量 |

9.3 质量验收

注浆质量验收应符合表4的规定。

表4 施工质量验收要求

| 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 与路面平齐、清洁干净无污染 | 每处 | 目测 |
| 弯沉（0.01mm） | 注浆后平均弯沉值下降值20%-30%。 | 每车道20米，设一个弯沉检测点 | FWD |
| 注浆孔外观检测 | 与路面平齐，无突起、凹陷 | 每日完成段落 | 现场检查 |
| 注浆施工后路面检测 | 应清洁干净、美观，无污染 | 每日完成段落 | 现场检查 |